Ficha Técnica "Omega 77"

DESCRIPCION: OMEGA 77 es un lubricante sofisticado y resistente al impacto, para carrocerìas y cojinetes. Proporciona una excepcional medida de lubricación a la infinita variedad de equipo mecánico actual. Esto da por resultado en inventarios dramáticamente reducidos, asì como menores paralizaciones de mano de obra y costos de mantenimiento.

FUNCIONES:OMEGA 77 resiste su flujo cuando se le exprime y resiste también el adelgazamiento. Los cojinetes deben ser el apoyo coacción para una cadena móvil de cadenas o mecanismos clinemàticos. El objetivo principal es mantener una cobertura de lubricación completa al mismo tiempo que proporcionar al máximo de libertad mecánica. Las grasas ordinarias no pueden soportar las presiones diarias de cojinetes y, subsecuentemente, se desintegran rápidamente dejando las principales áreas de apoyo en contacto directo de metal-metal.

FUERZA COMPRESIVA: OMEGA 77 posee una fuerza casi infinita para soportar cargas máximas sin que produzcan rupturas, desintegraciones, desmenuzamientos o trituraciones. Su desarrollo asegura que esferas diminutas de holograma-patéticas sirvan realmente como cojinetes moleculares para mantener separadas las superficies sujetas a fricción.

CONFORMIDAD: OMEGA 77 tiene una conformidad constante. Este aspecto proporciona la textura esencial para aplicaciones de precisión y la tolerancia necesaria para posibles deformaciones superficiales en los cojinetes. Esto asegura que el alineamiento permanezca constante.

BAJO COEFICIENTE DE ROZAMIENTO: OMEGA 77 proporciona excelente reducción de fricción entre chumacera y cojinete. Esto reduce considerablemente el consumo de energía, especialmente durante los períodos críticos de arranque.

DILATACION TERMICA BAJA: OMEGA 77 no se dilata o contrae como resultado de cambios climáticos o de temperatura. Las grasas corrientes no sólo se expanden sino que frecuentemente forman pequeñas durezas congelantes que se convierten rápidamente en abrasivos de dureza como diamante. Esto frena fuertemente los cojinetes que sobre carga los equipos y aumenta los requerimientos de energía friccional.

ALTA CONDUCTIVIDAD Y ABSORCION TERMICA: OMEGA 77 absorbe y disipa rápidamente el calor. El calor originado por la fricción puede tener efectos notables en la eficiencia de funcionamiento del equipo. Las grasas corrientes tienden a quemarse y esto permite la formación de durezas calientes lo que conduce al desgaste irreparable de diversas zonas.

TENDENCIA CAPILAR: OMEGA 77 tiene aditivos que aseguran una cobertura total de la superficie.

RESISTENCIA A LA CORROSION : OMEGA 77 es resistente a los ácidos formados por la mezcla de grasas previamente usadas en el equipo. OMEGA 77 también es resistente a la formación de ácidos debidos a diversos contaminantes.

ELASTICIDAD : Las grasas corrientes tienden a lubricar las partes donde pueden ser aplicadas. Esto da lugar a grandes zonas, sin lubricación, que están sujetas a daños por contacto y atascamiento eventual . OMEGA 77 tiene una capacidad de desparramarse que asegura TODAS las partes expuestas a desgaste eventual, sean cubiertas.

TIPOS DE METAL : OMEGA 77 es ideal para aplicaciones en los metales siguientes o en combinaciones de ellos:

Aluminio                                Hierro forjado           Níquel
                                 Antimonio                            Cobre                        Plata
                                 Bismuto                                Indio                         Acero
                                 Bronce                                 Hierro                        Estaño
                                 Cadmio                                Plomo                        Zinc

ESPECIFICACIONES

INSPECCION                                                    METODO                        RESULTADO DE
                                                                               INSPECCION                LA INSPECCION
                                                                                ASTM

Aceite Base Mineral
Viscosidad a 210ºF,SUS                                      D-88                                 250-350
Indice de viscosidad,mínimo                              D-2270                             110
Punto de inflamación,COC,ºC (ºF)                     D-92                                  232(450)
Punto de Fluidez,oC (ºF) mínimo                        D-97                                 -12 (10)
Punto de Goteo,ºC(ºF)                                         D-566                                188 (370)
Penetraciòn trabajada a 77ºF,cono 150 gm       D-217                                265-295
Prueba Timken,Carga OK,1bs.mín.                    D-2509                              40
Prevención de herrumbre                                    D-1743                               Pasa
Estabilidad de oxidación,pérdida en 100           D-942                                5 máximo
hs., 1 bs.                                                                                                                           
Lavado de agua,% pérdida                                 D-1264                             3.0
Estabilidad de Rodillo,Punto de Cambio          D-1831                             15.0
Cojinetes de Ruedas, % pèrdida                        D-1263                             3.0
Separación de Aceite, a100ºC,% en                   D-1742                             3.0
30 horas                                                                                                                   
Pérdida por evaporización,1000 horas               D-972                               Nil
Propiedades de Presión Extrema                         D-2596                             # 1
Grado NLGI                                                             D                                      # 2
Variación de temperatura de Operación                 -                                   -7 a 149 (20 a 300)
Color                                                                            -                                   Rojo brillante

"MAÑANA ES EL HOY DE OMEGA"